Table 2. Crystallographic data of the SD:4-ASA 1:1 form I cocrystal 9 compared to the form II cocrystal (based on PXRD calculations).

| Lattice parameter | Form I | Form II |
| --- | --- | --- |
| Space group | Triclinic, P-1 | Orthorhombic, P212121 |
| Appearance | Prisms | Needles |
| Unit cell parameters |  |  |
| a | 8.205 (6) Å | 23.8057 (16) Å |
| b | 9.449 (3) Å | 7.8125 (5) Å |
| c | 14.161 (2) Å | 11.2661 (9) Å |
| α | 107.02 (2) o | 90 o |
| β | 92.29 (4) o | 90 o |
| γ | 105.85 (4) o | 90 o |
| Volume | 1001.27 (1) Å 3 | 2095.3 (3) Å 3 |
| Temperature (K) | 298 | 298 |
| ρ (calc.) / g cm-3 | 1.431 | 1.3342 |
| Wavelength (Å) | – | 1.5406 |
| R-exp (%)* | – | 1.682 |
| R-p (%)* | – | 5.142 |
| R-wp (%)* | – | 7.633 |
| R_Bragg | – | 5.84 |
| χ 2 | – | 4.538 |
| Starting angle (° 2θ) | – | 5.0 |
| Final angle (° 2θ) | – | 95.0 |
| Step width (° 2θ) | – | 0.0086 |