Table 1.  Elemental analysis of SD:4-ASA 1:1 composite systems, produced by liquid-assisted milling and spray drying.

| Sample | Element | Theory (%) | Found (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| SD:4-ASA 1:1, liquid-assisted milled. | C | 52.90 | 52.66 ± 0.03 |
|  | H | 4.87 | 4.85 ± 0.04 |
|  | N | 16.24 | 16.04 ± 0.04 |
| SD:4-ASA 1:1, spray dried | C | 52.90 | 52.51 ± 0.02 |
|  | H | 4.87 | 4.87 ± 0.01 |
|  | N | 16.24 | 16.20 ± 0.03 |