Table 1.  Elemental analysis of SD:4-ASA 1:1 composite systems, produced by liquid-assisted milling and spray drying.
	Sample
	Element
	Theory (%)
	Found (%)

		SD:4-ASA 1:1, 
liquid-assisted milled



	C
	52.90
	52.66 ± 0.03

	
	H
	4.87
	4.85 ± 0.04

	
	N
	16.24
	16.04 ± 0.04

	
	
	
	

	SD:4-ASA 1:1, spray dried
	C
	52.90
	52.51 ± 0.02

	
	H
	4.87
	4.87 ± 0.01

	
	N
	[bookmark: _GoBack]16.24
	16.20 ± 0.03




